Стул SHT-ST29/S37

Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

Конструкция: Пластиковое сидение, металлический каркас.

- Каркас стула SHT-S37

Каркас стула представляет собой металлическую сварную конструкцию, в которой передние и задние опоры выполнены из  трубы Ø18мм с толщиной стенки 1,5мм, стяжки и рамка из проволоки  Ø5мм.

Стяжки из проволоки облегчают визуальный вид каркаса, но при этом делают его прочным и надежным.

Крепление каркаса стула к сидению осуществляется при помощи четырёх болтов М6х12, четырёх увеличенных шайб Ø6 и четырёх шайб гровера. Каркас стула окрашен износостойкой порошковой краской (цвет может быть любым).

На концах опор установлены пластиковые полусферические заглушки, предотвращающие повреждения покрытия пола.

Максимальная статическая нагрузка - 260 кг.

Габаритные размеры каркаса стула:

Глубина – 510мм ± 10мм

Ширина– 490мм ± 10мм

Высота – 430мм ± 10мм

- Сидение SHT-ST29

Сиденье представляет из себя цельнолитое изделие изготовленное из прочного стеклонаполненного пластика (ППСВ-20) с использованием светостабилизатора, который необходим для снижения вредного воздействия окружающей среды особенно ультрофиалетового спектра. Толщина пластика в рабочей зоне не менее 5мм. По всему внешнему контуру (периметру) сиденье имеет отбортовку толщиной не более 8мм и  глубину не менее 4,5мм, что увеличивает прочность и упругость сидения в целом.

Наличие отбортовки по периметру в совокупности с уменьшенной шириной спинки в её основании до 380мм позволяет достичь оптимальной упругости для комфортной посадки.  Для крепления сиденья к каркасу оно имеет интегрированные металлические закладные элементы с резьбой М6.

При изготовлении цвет пластика может быть любым.

Функциональные  размеры сиденья ST29:

Глубина – 480мм ± 10мм

Высота – 390мм ± 10мм

Ширина спинки – 390мм ± 10мм

Ширина сиденья – 460мм ± 10мм

Глубина посадки – 360мм ± 10мм

Вес изделия – 2кг

Габаритные размеры стула SHT-ST29/S37:

Ширина – 490мм ± 10мм

Глубина – 520мм ± 10мм

Высота – 805мм ± 10мм

Вес изделия – 3,7 кг

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.